# Szczegółowe parametry druku



Plik danych: **Ramka\_do\_podpisu\_wariant\_1\_1,5cm.3mf**

## Kategorie parametrów:

* [Parametry temperaturowe ↓](#0)
* [Warstwy i obrysy ↓](#6)
* [Wypełnienie ↓](#19)
* [Prędkość druku ↓](#22)
* [Parametry ekstruzji ↓](#34)
* [Parametry retrakcji ↓](#43)
* [Parametry podpór ↓](#47)

## Parametry temperaturowe [↑](%22%20%5Cl%20%22kategorie)

Ustawienia Filamentu -> Filament

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa parametru** | **Wartość** | **Jednostka** | **Ustawienie** |
| Temperatura dyszyTemperature | **215**  | °C  | Ustawienia Filamentu -> Filament  |
| Temperatura dyszy dla pierwszej warstwyFirst layer temperature | **220**  | °C  | Ustawienia Filamentu -> Filament  |
| Temperatura stołu roboczegoBed temperature | **60**  | °C  | Ustawienia Filamentu -> Filament  |
| Temperatura stołu roboczego dla pierwszej warstwyFirst layer bed temperature | **65**  | °C  | Ustawienia Filamentu -> Filament  |
| Wentylator zawsze włączonyFan always on | **tak** 1  | tak/nie  | Ustawienia Filamentu -> Chłodzenie  |
| Wyłącz wentylator przy pierwszychDisable fan first layers | **1**  | liczba  | Ustawienia Filamentu -> Chłodzenie  |

## Warstwy i obrysy [↑](#kategorie)

Ustawienia Druku -> Warstwy i obrysy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa parametru** | **Wartość** | **Jednostka** | **Ustawienie** |
| Zwarte warstwy spódBottom solid layers | **5**  | liczba  | Ustawienia Druku -> Warstwy i obrysy  |
| Zwarte warstwy górneTop solid layers | **6**  | liczba  | Ustawienia Druku -> Warstwy i obrysy  |
| Wysokość warstwyLayer height | **0.1**  | mm  | Ustawienia Druku -> Warstwy i obrysy  |
| Wysokość pierwszej warstwyFirst layer height | **0.2**  | mm  | Ustawienia Druku -> Warstwy i obrysy  |
| Ilość obrysówPerimeters | **4**  | liczba  | Ustawienia Druku -> Warstwy i obrysy  |
| Wzór wypełnienia górnej warstwyTop fill pattern | **monotoniczny** monotonic  |  | Ustawienia Druku -> Wypełnienie  |
| Wzór wypełnienia dolnej warstwyBottom fill pattern | **monotoniczny** monotonic  |  | Ustawienia Druku -> Wypełnienie  |
| Pozycja szwuSeam position | **wyrównany** aligned  |  | Ustawienia Druku -> Warstwy i obrysy  |
| Wypełnienie szczelinGap fill enabled | **tak** 1  | tak/nie  | Ustawienia Druku -> Warstwy i obrysy  |
| PrasowanieIroning | **nie** 0  | tak/nie  | Ustawienia Druku -> Wypełnienie  |
| Rodzaj prasowania - wszystkie powierzchnie górneIroning type | **wszystkie powierzchnie górne** top  |  | Ustawienia Druku -> Wypełnienie  |
| Przepływ przy prasowaniuIroning flowrate | **15%**  | %  | Ustawienia Druku -> Wypełnienie  |
| Odstępy między ścieżkami prasowaniaIroning spacing | **0.1**  | mm  | Ustawienia Druku -> Wypełnienie  |

## Wypełnienie [↑](#kategorie)

Ustawienia Druku -> Wypełnienie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa parametru** | **Wartość** | **Jednostka** | **Ustawienie** |
| Wzór wypełnieniaFill pattern | **linie równoległe** rectilinear  |  | Ustawienia Druku -> Wypełnienie  |
| Gęstość wypełnieniaFill density | **15%**  | %  | Ustawienia Druku -> Wypełnienie  |
| Kąt wypełnieniaFill angle | **45**  | °  | Ustawienia Druku -> Wypełnienie  |

## Prędkość druku [↑](#kategorie)

Ustawienia Druku -> Prędkość

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa parametru** | **Wartość** | **Jednostka** | **Ustawienie** |
| Prędkość druku obrysówPerimeter speed | **60**  | mm/s  | Ustawienia Druku -> Prędkość  |
| Prędkość druku obrysów zewnętrznychExternal perimeter speed | **25**  | mm/s  | Ustawienia Druku -> Prędkość  |
| Prędkość druku małych obrysówSmall perimeter speed | **5**  | mm/s  | Ustawienia Druku -> Prędkość  |
| Prędkość druku wypełnieniaInfill speed | **60**  | mm/s  | Ustawienia Druku -> Prędkość  |
| Prędkość druku zwartego wypełnieniaSolid infill speed | **60**  | mm/s  | Ustawienia Druku -> Prędkość  |
| Prędkość druku zwartego wypełnienia górnegoTop solid infill speed | **25**  | mm/s  | Ustawienia Druku -> Prędkość  |
| Prędkość druku pierwszej warstwyFirst layer speed | **20**  | mm/s  | Ustawienia Druku -> Prędkość  |
| Prędkość druku wypełnienia szczelinGap fill speed | **10**  | mm/s  | Ustawienia Druku -> Prędkość  |
| Prędkość druku materiału podporowegoSupport material speed | **60**  | mm/s  | Ustawienia Druku -> Prędkość  |
| Prędkość druku mostówBridge speed | **50**  | mm/s  | Ustawienia Druku -> Prędkość  |
| Prędkość ruchów jałowychTravel speed | **130**  | mm/s  | Ustawienia Druku -> Prędkość  |
| Prędkość druku prasowaniaIroning speed | **15**  | mm/s  | Ustawienia Druku -> Prędkość  |

## Parametry ekstruzji [↑](#kategorie)

Ustawienia Filamentu -> Filament

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa parametru** | **Wartość** | **Jednostka** | **Ustawienie** |
| Współczynnik ekstruzjiExtrusion multiplier | **1**  | liczba  | Ustawienia Filamentu -> Filament  |
| Domyślna szerokość liniiExtrusion width | **0.45**  | mm  | Ustawienia Druku -> Zaawansowane  |
| Szerokość ekstruzji obrysówPerimeter extrusion width | **0.4**  | mm  | Ustawienia Druku -> Zaawansowane  |
| Szerokość ekstruzji obrysów zewnętrznychExternal perimeter extrusion width | **0.45**  | mm  | Ustawienia Druku -> Zaawansowane  |
| Szerokość ekstruzji pierwszej warstwyFirst layer extrusion width | **0.45**  | mm  | Ustawienia Druku -> Zaawansowane  |
| Szerokość ekstruzji wypełnieniaInfill extrusion width | **0.45**  | mm  | Ustawienia Druku -> Zaawansowane  |
| Szerokość ekstruzji zwartego wypełnieniaSolid infill extrusion width | **0.45**  | mm  | Ustawienia Druku -> Zaawansowane  |
| Szerokość ekstruzji zwartego wypełnienia górnegoTop infill extrusion width | **0.4**  | mm  | Ustawienia Druku -> Zaawansowane  |
| Szerokość ekstruzji materiału podporowegoSupport material extrusion width | **0.35**  | mm  | Ustawienia Druku -> Zaawansowane  |

## Parametry retrakcji [↑](#kategorie)

Ustawienia Drukarki -> Ekstruder

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa parametru** | **Wartość** | **Jednostka** | **Ustawienie** |
| Długość retrakcjiRetract length | **2**  | mm  | Ustawienia Drukarki -> Ekstruder  |
| Prędkość retrakcjiRetract speed | **35**  | mm/s  | Ustawienia Drukarki -> Ekstruder  |
| Retrakcja przy zmianie warstwyRetract layer change | **tak** 1  | tak/nie  | Ustawienia Drukarki -> Ekstruder  |
| Czyszczenie przy retrakcjiWipe | **tak** 1  | tak/nie  | Ustawienia Drukarki -> Ekstruder  |

## Parametry podpór [↑](#kategorie)

Ustawienia Druku -> Materiał podporowy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa parametru** | **Wartość** | **Jednostka** | **Ustawienie** |
| Generuj materiał podporowySupport material | **nie** 0  | tak/nie  | Ustawienia Druku -> Materiał podporowy  |
| Wzór materiału podporowegoSupport material style | **kratka** grid  |  | Ustawienia Druku -> Materiał podporowy  |
| Rozstaw wzoru materiału podporowegoSupport material spacing | **1.5**  | mm  | Ustawienia Druku -> Materiał podporowy  |
| Kąt wzoru materiału podporowegoSupport material angle | **45**  | °  | Ustawienia Druku -> Materiał podporowy  |



Projekt 'Uniwersytet dla wszystkich - level-up' nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.



Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Dział adaptacji materiałów dydaktycznych
ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
pokój 0.070, parter
tel. 22 55 24 222, email: bon@uw.edu.pl